Гермостоп 2SM

Полиуретановая гидроизоляция

без запаха для внутренних работ

- образует эластичную водонепроницаемую мембрану

- сохраняет эластичность при t от -50°С до +70°С

- отличная адгезия ко всем типам оснований

- стойкость к воздействию нефтепродуктов

- полуглянцевая поверхность

- не содержит растворителей

- полная гидроизоляция

Гермостоп 2SM – инновационная 2k-гидроизоляция на основе полиуретана без растворителей с добавлением целевых компонентов.

Гермостоп 2SM может применяться в качестве самостоятельного гидроизоляционного покрытия.  Материал образует на поверхности бесшовный эластичный гидроизоляционный слой с высокой сопротивляемостью на разрыв и устойчивостью к истирающим нагрузкам. Высокая химическая стойкость гидроизоляционного покрытия Гермостоп 2SM, допускает его применение на поверхностях, контактирующих с различными агрессивными химическими средами.

Благодаря тому, что материал не содержит органических растворителей, он отличается практически полным отсутствием запаха, что особенно важно при проведении гидроизоляционных работ в закрытых помещениях. Это же дает возможность использовать состав Гермостоп 2SM на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в частности, в цехах фармацевтической и пищевой промышленности.

Применение

Полиуретановая мембрана Гермостоп 2SM применяется для внутренней гидроизоляции:

- гаражей;

- перекрытий паркингов;

- стяжек, фундаментов зданий;

- душевых, моек, цехов с высокой влажностью;

- туннелей, подземных сооружений и конструкций;

- бассейнов, резервуаров (в том числе с химическими нефтепродуктами)

- полов в холодильных камерах.

.

Подготовка бетонного основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы».

Поверхность должна быть чистой и сухой (с влажностью не более 4%), не должна содержать цементного (известкового) молочка, для его удаления применяются мозаично-шлифовальные машины. Основание не должно быть рыхлым, т.к. непрочные основания могут разрушаться под покрытием сокращая срок службы самого покрытия разрушая водонепроницаемый слой.

Способ применения

Размешать компонент А, затем в ёмкость с компонентом А, добавить компонент Б и тщательно перемешать до получения однородной массы (для перемешивания компонентов необходимо использовать низкооборотную дрель (до 600 об/мин) оснащённую специальной лопастной насадкой).

Приготовленный таким образом состав, носить на чистую, сухую загрунтованную поверхность. Гермостоп 2SM наносится на поверхность кистью, валиком или шпателем в 1-2 слоя (при нанесении валиком или кистью, рекомендуется нанесение в 2 слоя (второй слой наносить через 6 часов после нанесения первого).

- Проведение работ следует осуществлять при температуре воздуха от 0˚С до +40˚С и относительной влажности воздуха – не выше 80 %;

- Время использования смеси, не менее - 60 мин;

- Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более - 6 часов;

- Готовность к пешеходным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч, не более - 24 часов;

- Рабочий интервал температур после набора прочности от -50˚С до +70˚С;

- Окончательный набор прочности - через 7 суток.

В течении 1 суток следует беречь нанесенную гидроизоляцию от влаги.

Расход

Расход материала на 1 кв.м. поверхности, при толщине 1 мм, составляет – 1,1-1,3 кг.

Рекомендуется нанесение в 2-3 слоя.

Цвет

Серый. В другие цвета не колеруется.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг. Двухупаковочный

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

| Основа материала | двухкомпонентный полиуретан с целевыми добавками |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуглянцевая поверхность |
| Адгезионная прочность, Мпа, не менее | 1,4 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 6 |
| Время использования смеси, при +20°С, не менее | 60 мин. |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 55 |
| Максимальная крупность наполнителя, мкм, не более | 100 |
| Окончательный набор прочности при t (20,0±0,5)°С, суток, не более | 7 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 150% |
| Прочность пленки при растяжении, МПа | 3 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности | от-50 до +70°С |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 40-60 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм | 100-140 |
| ТУ | 20.30.22-006-01524656-2017 |