Древотекс «3 в 1»

Атмосферостойкая

краска-антисептик глубокого проникновения

для защиты дерева внутри и снаружи помещений

•	глубокое проникновение в древесину

•	увеличивает стойкость древесины к перепадам температур

•	с льняным маслом и натуральным воском

•	обладает антисептическими свойствами

•	УФ-фильтры диапазонов UV-A и UV-B

•	защищает древесину от рассыхания

•	сохраняет структуру древесины

•	водо- и грязеотталкивающий

•	полуглянцевый

Древотекс «3 в 1» – атмосферостойкая краска-антисептик глубокого проникновения с инновационной формулой всесторонней защиты дерева, для наружных работ. Предназначен для защитно-декоративной отделки снаружи садовых строений, бытовок, деревянных стен, потолков, предметов садовой мебели, ограждений, дверей, перил.

Древотекс «3 в 1» – образует водоотталкивающее, полуглянцевое покрытие защищающее деревянные поверхности от плесени, синевы, УФ-излучения, загрязнений и намокания, применяется как самостоятельное покрытие, в одном составе реализованы сразу все необходимые шаги для непринужденного достижения максимально эффективного результата по защите и декорированию деревянных поверхностей:

•	высокая проникающая способность – краска-антисептик в отличие от обычных красок по дереву за счет добавления льняного масла проникает в более глубокие слои древесины, обеспечивая эффективную доставку антисептических компонентов, а также значительно замедляет естественное высыхание и растрескивание древесины;

•	устойчивость пленки к выгоранию – комплекс фильтров надежно защищает древесину от воздействия УФ-излучения, предотвращая разрушение поверхности под действием солнечного света (потемнение, выгорание, потеря деревом природной прочности) и надолго сохраняют насыщенность цвета и внешнего вида покрытия;

•	декоративное водоотталкивающее покрытие – добавление воска наделяет покрытие водоотталкивающими свойствами, тем самым влага и грязь не впитываются в поверхность исключая набухание, растрескивание и гниение дерева, а финишное покрытие облагораживает внешний вид изделия, при этом сохраняя естественный рисунок древесины.

Назначение

Древотекс «3 в 1» предназначен для защиты и декоративной окраски деревянных фасадов и элементов фасада, ограждений, построек.

Объекты применения

•	деревянные дома, коттеджи, садовые и дачные домики;

•	садовые строения, дачные бытовки, постройки, щитовые дома;

•	дачные беседки и садовая мебель (столы, стулья, скамейки);

•	деревянные фасады, стены, двери, окна, рамы, потолки;

•	деревянные заборы, ворота, ограды, столбы, площадки;

•	покраска вагонки, фанеры, строганной доски, брёвен;

•	деревянные лестницы, ограждения, перила, балясины и т.д.

Допускается использовать для перекрашивания ранее окрашенных поверхностей при условии совместимости со старым покрытием!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Поверхноть древесины очистить от загрязнений, биоповреждений, старых старых отслаивающихся покрытий. Отремонтировать поврежденные участки (зашпаклевать), отшлифовать и высушить. |  |
| Перед нанесением, состав необходимо тщательно перемешать миксером, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением ксилола, сольвента, уайт-спирита. |  |
| Применение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Уайт-спирит, Сольвент |
| Нанесение производится в 1-2 слоя с помощью кисти, велюрового, мехового, полиамидного валика, воздушным или безвоздушным распылением на чистое и сухое основание |  |
| Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия 30-50 мкм, что соответствует расходу 100-150 г/м². |  |
| Срок эксплуатации |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-046-01524656-2020 |
| Основа материала | Алкидные модифицированные смолы и льняное масло |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃ |
| Цвет | Колеруемая База, возможна ручная колеровка универсальными колер пастами |
| Показатели |  |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 2 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 80-100 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 34-36 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃ ч, не более | 1 |
| Плотность, г/см³ | 0,84-0,88 |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Полуглянцевая однородная поверхность |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 2-4 это не полугянец! |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению состава проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от -30℃ до +40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Пластиковая тара 15 кг

Внимание!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!