Акваметаллик-Грунт

антикоррозионная водная грунтовка по металлу

•	атмосферостойкость

•	стойкость к кислотно-щелочным осадкам

•	стойкость к УФ-излучению

•	стойкость к средствам бытовой химии

•	быстросохнущий

Акваметаллик-Грунт — воднодисперсионная антикоррозионная акриловая грунтовка по металлу.

Акваметаллик-Грунт – акриловый водно-дисперсионный грунт для защиты поверхностей черных металлов от коррозии, в том числе с остатками окалины. Представляет собой смесь акрилового полимера, целевых добавок, преобразователя ржавчины и коррозионно-стойких пигментов

Применение

Водная грунтовка Акваметаллик-Грунт применяется для защиты стальных, чугунных и других поверхностей из черного металла.

Обеспечивает антикоррозионную защиту строительных металлоконструкций:

•	труб, трубопроводов

•	гаражей

•	заборов

•	оград

•	садовой мебели

•	бытовых радиаторов отопления

•	деталей машин и механизмов.

Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, кислотно-щелочным осадкам, ультрафиолетовому излучению и средствам бытовой химии. Пожаробезопасен при хранении и проведении окрасочных работ. Образует прочное, износостойкое, эластичное покрытие,

Без запаха и органических растворителей. Для наружных и внутренних работ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Металлическую поверхность очистить в соответствии с ГОСТ 34667.4. до степени не ниже Sa2½ или St3. Или в соответствии с требованиями документации заказчика на окрашиваемые изделия. Допускается нанесение на металл с более низкой степенью очистки. В этом случае очистка должна включать следующие операции: - удаление отслаивающихся лакокрасочных покрытий и пластовой ржавчины; - обезжиривание растворителем; - механическая очистка от оксидов до степени St2; - обеспыливание (обдув поверхности сжатым воздухом по ГОСТ 9.010). |  |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности состава. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением воды. |  |  |
| Нанесение |  |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |  |
| Относительная влажность, не более | 80% |  |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |  |
| Разбавление | Вода |  |
| Очистка оборудования | Вода, для засохшего состава – ацетон, ксилол, растворители 546, 548, 549, Р-4, Р-5. |  |
| Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую металлическую поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется толщиной мокрого слоя 100 мкм, что позволяет получить покрытие толщиной около 50 мкм. Второй слой для набора толщины наносить не ранее, чем через 1 час. Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия 50 мкм в качестве грунтовки и 100 мкм в качестве самостоятельного защитного покрытия, что соответствует расходу 120-250 г/м². |  |  |
| Срок эксплуатации |  |  |
| Совместно с эмалью Акваметаллик обеспечивает срок службы до 5 лет на открытом воздухе. |  |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.11-040-01524656-2020 |
| Основа материала | Акриловая водная дисперсия |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃ |
| Цвет покрытия, RAL | Коричневый, оттенок не нормируется. В другие цвета не колеруется. |
| Показатели |  |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 70-100 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 55-60 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃ и влажности не более 60%, ч, не более | 2 |
| Степень перетира по штрихам, мкм, не более | 40 |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Гладкая матовая поверхность |
| Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее | 150 |
| Укрывистость, мкм, не более | 100 |
| Плотность, г/см³ | 1,3-1,4 |
| Адгезия, баллы, не более | 1 |
| Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 40 |
| Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, не более | 1 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,1 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 5-11 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 48 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию мине-рального масла при (20±2)℃, ч, не менее | 48 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от плюс 5℃ до плюс 40℃.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!